Технические требования к Постерам

для размещения на конструкциях в Санкт-Петербурге

# Щиты 6х3 м

- Требования к виниловым постерам:

  - Материал – винил Frontlit, изготовленный по технологии литья, матовый, высокопрочный, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см²; температурная устойчивость: 
от –30°С до +70°С;

  - Прозрачность: 10%, светостойкость: 7–8;

  - Прочность на разрыв при силе натяжения 2500 N / 5 см, устойчивость к возгоранию: категория M4, DIN 75200.

  - Печать – односторонняя, цветность 4+0.

  - Плотность материала 450–600 г/м²

  - Габаритный размер полотна – 6100 х 3100 мм – размер указан после подворота и люверсирования кармана.  Ширина кармана 50 мм.

  - Запечатываемое поле (фон, картинка) – 6100 х 3100 мм, видимое поле – 6000 х 3000 мм.

  - Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 5800 х 2800 мм, относительно центра постера.

  - Схема люверсирования щитов 6х3 м:

- Требования к бумажным постерам (статика, призма):

  - Материал: бумага для наружных работ с голубой подложкой, печать в 10 фрагментов. Не принимаются постеры, напечатанные на плёнке.

  - Печать только сольвентными красками воздушного высыхания (не принимаются постеры, напечатанные красками с ультрафиолетовым отверждением).

  - Печать – односторонняя, цветность 4+0.

  - Плотность материала 120 г/м²

  - Размер постера – 6000 х 3000 мм.

  - Запечатываемое поле (фон, картинка) – 6000 х 3000 мм.

  - Не располагать значимую информацию (текст, адреса, телефоны и т.п.) ближе 200 мм от всех краев постера.

# Сити–формат 1.2х1.8 (пилон, остановочный павильон)

- Требование к бумажным постерам:

  - Материал: бумага белая «на просвет» (Backlit), плотность материала 150 г/м².

  - Возможна печать с цветностью 4+2 или 4+0.

  - Размер постера – 1200 х 1800 мм

  - Запечатываемое поле – 1200 х 1800 мм.

  - Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 1100 х 1690 мм (информационное поле должно начинаться сверху и снизу на расстоянии 55 мм от края плаката, слева и справа – 50 мм).

# Пиллары 1.4х3

- Требование к бумажным постерам.

  - Материал: бумага белая «на просвет» (Backlit), плотность материала 150 г/м².

  - Печать в 1 фрагмент.

  - Возможна печать с цветностью 4+2 или 4+0.

  - Размер постера – 1405 х 2915 мм

  - Запечатываемое поле – 1405 х 2915 мм.

  - Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 1335 х 2845 мм, относительно центра постера.

# Ситиборды 3.7x2.7

- Требование к постерам ситиборда:

  - Материал – бумага белая «на просвет» (Backlit) с ламинированной обратной стороной Paperflex, плотность материала 165 г/м².

  - Печать – цифровая, цветность 4+0.

  - Печать одним фрагментом.

  - Размер постера – 3890 х 2880 мм

  - Запечатываемое поле постера – 3790 х 2780 мм

  - Видимое (информационное) поле постера – 3700 х 2700 мм.

# суперсайты 12х5 m

- Винил (для Санкт–Петербурга):

  - Материал – винил Frontlit, матовый, высокопрочная, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см², плотность материала: 600 г/м²,

  - Температурная устойчивость: от –30°С до + 70°С,

  - Прозрачность: 10%, светостойкость: 7–8,

  - Прочность на разрыв при силе натяжения 2500 N/5 см,

  - Устойчивость к возгоранию: категория M4, DIN 75200.

  - Печать – односторонняя, цветность 4+0.

  - Информационное поле – 11650 х 4650 мм (отступ – 200 мм от всех краев по периметру макета).

- Самоклейка для призматрона 12х5:

  - Н – нахлест – 15–20 мм.

  - Ш – ширина – от 1000 до 1250 мм.

  - Размер постера, видимое поле – 12200 х 5000 мм

  - Информационное поле – 11800 х 4600 мм (отступ – 200 мм от всех краев по периметру макета).

  - Толщина пленки должна быть в пределах 80–100 мкм.

  - Пленка должна иметь клеящий слой долговременного использования – Permanent

  - Плёнка должна иметь маркированную производителем подложку с указанием наименования материала и его серийного номера, позволяющего идентифицировать материал

  - Не допускается применение хрупких, ломких плёнок.

# Щиты 12x3 m винил

- Требование к постерам:

  - Материал – винил Frontlit, матовый, высокопрочный, 100% полиэстерная нить, 7/7 на см², плотность материала: 600 г/м²; температурная устойчивость: от –30°С до +70°С;

  - Прозрачность: 10%, светостойкость: 7–8;

  - Прочность на разрыв при силе натяжения 2500 N / 5 см, устойчивость к возгоранию: категория M4, DIN 75200.

  - Печать – односторонняя, цветность 4+0.

  - Габаритный размер полотна, запечатываемое поле (фон, картинка) – 12260 х 3100 мм  – размер указан после подворота и люверсирования кармана.  Ширина кармана 50 мм.

  - Видимое поле – 12160 х 3000 мм.

  - Границы информационного поля – 11960 х 2800 мм, относительно центра постера.

  - Схема люверсирования:

# Крышная панель; Брандмауэр

- Требование к постерам:

В случае размещения Постеров на рекламных конструкциях типа «Крышная панель», «Брандмауэр» технические требования к данным Постерам согласовываются Сторонами путем подписания Дополнения к настоящему Приложению с учетом особенностей конкретной рекламной конструкции и обязательным указанием места установки рекламной конструкции, на которой планируется размещение постера.